**Технология покраски гладких натуральных и синтетических кож**

1. **Подготовка к окрашиванию (Перекрашиванию).**

.Перед нанесением краски, обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой от пыли, грязи, жиров, масел, разводов воды и пятен соли. В том случае, если кожа уже была окрашена, необходимо удалить предыдущее лакокрасочное покрытие. Для очистки рекомендуется использовать синтетические очистители **DECAPANT** (Арт.0848) или **CONDITIONER** (Арт.TРР04) (после использования очистителей поверхность кожи должна быть матовой и не иметь блеск). После высыхания поверхности, при необходимости, можно использовать наждачную бумагу (мелкой зернистости).

Для обеспечения равномерного впитывания кожей краски, окрашиваемое изделие предварительно обрабатывается грунтом для кожи **PRIMER** (Арт. ТРР11). Также грунт для кожи повышает адгезию, т.е. улучшает сцепление краски с кожей, использование грунта значительно сокращает расход красителя и увеличивается долговечность окрашивания, кожа при этом не становится жесткой. Отличается высокой проникающей способностью. **Последовательность** **Грунтования изделия:**Хорошо перемешенным составом (Средство должно быть однородным) Нанести грунт на поверхность изделия , с помощью губки или кисточки. Дождаться высыхания обрабатываемой поверхности (Как правило, достаточно 20-30 мин) После выполнения данной процедуры, можно начинать окрашивание.  
**2.Окрашивание**

Стойкий краситель **SELF SHINE COLOR DYE** (Арт. TPP01, АРТ.TDC01)обладает хорошей укрывающей способностью, качественно окрашивая и перекрашивая кожу в любой цвет (**даже черную в белый цвет**). Эффективно устраняет потертости и царапины, обновляя верхний слой кожи. Отличается высокой стойкостью, не растрескивается. Придает водоотталкивающий эффект. При высыхании образует стойкий блеск. Перед обработкой поверхности деликатных кож, [краску рекомендуется](http://www.palina-coatings.ru/paliplast/kraska-dlya-kozhi.html) фильтровать через фильтр с размером ячейки 50-100 мкм.

**Окрашивание изделия производится в 5 этапов:**

1. Размешайте краситель **SELF SHINE COLOR DYE** до получения однородного оттенка.

2. Нанесите небольшое количество краски на губку и равномерно распределите тонким слоем по всей поверхности.

3. Высыхание обработанной поверхности происходит в течении 2-х часов. Для достижения необходимого результата рекомендуется нанести один или два тонких слоя с помощью губки или аэрографа. Окраска с помощью аэрографа осуществляется при давлении 2,5-4,0 бара.

4. Полное высыхание обработанной поверхности происходит в течении 12 часов.

**3. Финишная отделка**

**FINISHING (**аппретура) **Арт. TPP03, TPP08 -** защитное покрытие для изделий, окрашенных **Tarrago Color Dye** или спиртосодержащими красителями. Сохраняет цвет и обеспечивает коже водонепроницаемость. Делает кожу мягкой на ощупь, помогает предотвратить стирание красителя. Защищает от выгорания. Придаёт поверхности матовый (при использовании **FINISHING Арт. TPP03)** или глянцевый (при использовании **FINISHING (Арт. TPP08))** вид. Применяется для всех видов натуральных и синтетических гладких кож. Не подходит для замши и нубука.

**Последовательность** **Финишной отделки:**

1. Хорошо перемешать средство.

2. Нанести небольшое количество на губку и равномерно распределить по всей поверхности или нанести с помощью аэрографа, наносить не ранее, чем через 12 часов после окраски.

3. Высыхание обработанной поверхности происходит в течении 2-х часов.

При необходимости рекомендуется нанести второй слой.

Для уменьшения вязкости покрытия, аппретуру можно разбавить водой. Также возможно смешивание **матовой** и **глянцевой аппретуры** для получения необходимого вам , варианта блеска кожи.